## Slide 1
博士学位论文答辩
高应变率下钢框架梁柱节点力学性能研究
指导教师：
赵宪忠教授 闫伸副教授
学生姓名：
魏叶云
答辩日期：
2026.10.08
Notes: 各位专家好，我是魏叶云，汇报题目是《高应变率下钢框架梁柱节点力学性能研究》。下面按照原稿的七章安排，汇报材料模型、节点试验、动力响应机理和实用计算方法。
来源与核对：原答辩稿PDF第1页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 2
01
绪论
02
Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
03
Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
04
钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
05
钢框架梁柱节点动态响应机理
06
端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
07
结论与展望
2 / 80
Notes: 这一部分保持原稿的研究安排。汇报共分七章，依次介绍绪论、材料强化模型、动态断裂模型、节点动力试验、响应机理、承载力计算及结论展望。
来源与核对：原答辩稿PDF第2页
建议讲述时间：10–15秒

## Slide 3
01
绪论
02
Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
03
Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
04
钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
05
钢框架梁柱节点动态响应机理
06
端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
07
结论与展望
3 / 80
Notes: 这一部分保持原稿的研究安排。先介绍研究背景、现有工作的不足及研究路线。
来源与核对：原答辩稿PDF第3页
建议讲述时间：10–15秒

## Slide 4
研究背景
第1章 绪论
4 / 80
动力（中应变率）
爆炸与冲击作用下，钢材的速率效应与节点的瞬态响应共同影响结构安全。
Notes: 本页重点说明研究背景。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。爆炸与冲击作用下，钢材的速率效应与节点的瞬态响应共同影响结构安全。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第4页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 5
研究背景
第1章 绪论
5 / 80
材料：应变率效应、应力状态效应
节点：动力效应（材料应变率效应+结构惯性效应）
节点抗冲击性能需要同时考虑材料应变率效应和结构惯性作用。
Notes: 本页重点说明研究背景。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。节点抗冲击性能需要同时考虑材料应变率效应和结构惯性作用。 原稿对应证据包括：节点：动力效应（材料应变率效应+结构惯性效应）。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第5页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 6
研究现状与不足
第1章 绪论
6 / 80
低应变率：液压伺服试验机
中应变率：高速拉伸试验机
中应变率：改进落锤装置
超高应变率：轻气炮装置
高应变率：霍普金森杆装置
剪切应力状态
平面应变多轴拉伸状态
轴对称多轴拉伸状态
宽应变率范围与多应力状态试验，是建立节点动力材料输入的基础。
Notes: 本页重点说明研究现状与不足。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。宽应变率范围与多应力状态试验，是建立节点动力材料输入的基础。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第6页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 7
研究现状与不足
第1章 绪论
7 / 80
经验型模型名称
应变率-应变耦合性
应变率、应变、温度
应变率、应变、温度
应变率、应变、温度
应变率、应变、温度
微观晶粒尺寸
物理型模型名称
应变率-应变耦合性
应变率、应变、温度
应变率、应变、温度
应变率、应变、温度、
应变率、应变、温度
现有本构模型难以统一描述强化幅度随塑性应变发展的变化规律。
Notes: 本页重点说明研究现状与不足。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。现有本构模型难以统一描述强化幅度随塑性应变发展的变化规律。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第7页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 8
研究现状与不足
第1章 绪论
8 / 80
应变率、应力三轴度、
Lode角参数、温度
应变率、应力三轴度、
应变率、应力三轴度、
Lode角参数、温度
应变率-应力三轴
应变率、应力三轴度、
应变率-应力三轴
度/Lode参数耦合
动态断裂预测应同时描述应力状态、应变率及二者的耦合作用。
Notes: 本页重点说明研究现状与不足。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。动态断裂预测应同时描述应力状态、应变率及二者的耦合作用。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第8页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 9
研究现状与不足
第1章 绪论
9 / 80
梁端无轴向约束，纯弯工况
梁端轴向约束，连续性倒塌工况
节点冲击试验需要明确边界约束，避免将不同受力机制直接比较。
Notes: 本页重点说明研究现状与不足。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。节点冲击试验需要明确边界约束，避免将不同受力机制直接比较。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第9页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 10
研究现状与不足
第1章 绪论
10 / 80
梁端无轴向约束，纯弯工况
梁端轴向约束，连续性倒塌工况
数值分析应在材料、响应时程和破坏模式三个层面完成验证。
Notes: 本页重点说明研究现状与不足。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。数值分析应在材料、响应时程和破坏模式三个层面完成验证。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第10页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 11
研究现状与不足
第1章 绪论
11 / 80
梁端轴向约束，连续性倒塌工况
梁端无轴向约束，纯弯工况
组件理论为承载力简化提供基础，动力强化和模式迁移仍需修正。
Notes: 本页重点说明研究现状与不足。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。组件理论为承载力简化提供基础，动力强化和模式迁移仍需修正。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第11页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 12
研究路线与研究内容
第1章 绪论
12 / 80
应变和应力状态的耦合效应考虑不足，且缺乏微
观机制支撑
加载速率有限；动态响应机理尚不明晰；动力抗
弯承载力预测方法仍需完善
建立Q355钢耦合动态本构与断裂模型
揭示钢框架梁柱节点动态响应机理
建立端板节点动力抗弯承载力计算方法
按照材料模型、节点试验、动力机理和实用计算的顺序，形成逐层验证的研究路线。
Notes: 本页重点说明研究路线与研究内容。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。按照材料模型、节点试验、动力机理和实用计算的顺序，形成逐层验证的研究路线。 原稿对应证据包括：应变和应力状态的耦合效应考虑不足，且缺乏微；加载速率有限；动态响应机理尚不明晰；动力抗；建立Q355钢耦合动态本构与断裂模型。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第12页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 13
01
绪论
02
Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
03
Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
04
钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
05
钢框架梁柱节点动态响应机理
06
端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
07
结论与展望
13 / 80
Notes: 这一部分保持原稿的研究安排。下面进入2章，结合前面结果，说明本章的研究方法、关键证据与主要结论。
来源与核对：原答辩稿PDF第13页
建议讲述时间：10–15秒

## Slide 14
宏观动力材性试验
第2章 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
14 / 80
多设备协同覆盖准静力到高速加载范围，获得Q355钢的全过程动力响应。
Notes: 本页重点说明宏观动力材性试验。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。多设备协同覆盖准静力到高速加载范围，获得Q355钢的全过程动力响应。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第14页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 15
宏观动力材性试验
第2章 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
15 / 80
6种应力状态：轴对称单轴拉伸(A)、多轴拉伸(B、C)、纯剪切(D)、拉-剪复合(E)、平面应变多轴拉伸(F)
五种目标应变率与六类应力状态共同构成材料试验矩阵。
Notes: 本页重点说明宏观动力材性试验。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。五种目标应变率与六类应力状态共同构成材料试验矩阵。 原稿对应证据包括：6种应力状态：轴对称单轴拉伸(A)、多轴拉伸(B、C)、纯剪切(D)、拉-剪复合(E)、平面应变多轴拉伸(F)。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第15页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 16
宏观动力材性试验结果
第2章 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
16 / 80
上升、随后持续降低。
材料强度随应变率提高而增大，其强化幅度随变形发展发生变化。
Notes: 本页重点说明宏观动力材性试验结果。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。材料强度随应变率提高而增大，其强化幅度随变形发展发生变化。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第16页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 17
微观组织表征方法
第2章 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
17 / 80
扫描电子显微镜
自动金相磨抛机)、抛光(机械抛光；振动抛光，Vibrotech 300振动抛光机)
通过SEM与EBSD，将宏观应力–应变响应与微观组织演化对应起来。
Notes: 本页重点说明微观组织表征方法。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。通过SEM与EBSD，将宏观应力–应变响应与微观组织演化对应起来。 原稿对应证据包括：自动金相磨抛机)、抛光(机械抛光；振动抛光，Vibrotech 300振动抛光机)。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第17页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 18
塑性变形机制
第2章 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
18 / 80
多晶体塑性的变形：晶内变形：位错运动（滑移、孪生）
晶间变形：克服晶界阻力（晶粒尺寸）和晶粒间协调变形（滑移系启动）
位错、晶粒与织构的演化为塑性变形机制分析提供了微观证据。
Notes: 本页重点说明塑性变形机制。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。位错、晶粒与织构的演化为塑性变形机制分析提供了微观证据。 原稿对应证据包括：多晶体塑性的变形：晶内变形：位错运动（滑移、孪生）；晶间变形：克服晶界阻力（晶粒尺寸）和晶粒间协调变形（滑移系启动）。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第18页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 19
应变率效应
第2章 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
19 / 80
强度的宏观效应：应变率强化效应：应变率增加，强度提高；应变硬化效应：应变增加，强度提高
随应变发展，晶粒尺寸降低；随应变率提高，晶粒尺寸增加，晶粒细化可提高强度
随应变发展和应变率提高，<110>丝织构组分（bcc拉拔织构）增加，提高强度
宏观强化与微观组织演化相互对应，应变率效应具有明确的材料机制。
Notes: 本页重点说明应变率效应。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。宏观强化与微观组织演化相互对应，应变率效应具有明确的材料机制。 原稿对应证据包括：强度的宏观效应：应变率强化效应：应变率增加，强度提高；应变硬化效应：应变增加，强度提高；随应变发展，晶粒尺寸降低；随应变率提高，晶粒尺寸增加，晶粒细化可提高强度；随应变发展和应变率提高，<110>丝织构组分（bcc拉拔织构）增加，提高强度。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第19页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 20
应变率效应的应变依赖性
第2章 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
20 / 80
微观效应指标 (χ) 等效于宏观的DIF，且两者的值接近 → 指标χ的可靠性
应变率效应与应变硬化耦合：应变增加，DIF值（宏观）和χ值（微观）减小，即，应变率效应降低
DIF随真应变发展而变化，采用单一常数难以描述全过程强化效应。
Notes: 本页重点说明应变率效应的应变依赖性。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。DIF随真应变发展而变化，采用单一常数难以描述全过程强化效应。 原稿对应证据包括：微观效应指标 (χ) 等效于宏观的DIF，且两者的值接近 → 指标χ的可靠性；应变率效应与应变硬化耦合：应变增加，DIF值（宏观）和χ值（微观）减小，即，应变率效应降低。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第20页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 21
应变依赖的动力增大系数SD-DIF
第2章 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
21 / 80
宏观的DIF与微观的χ值均与应变呈指数函数关系
全过程DIF模型：耦合应变率与应变
以应变与应变率为共同变量，构造具有应变依赖性的动力增大系数。
Notes: 本页重点说明应变依赖的动力增大系数SD-DIF。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。以应变与应变率为共同变量，构造具有应变依赖性的动力增大系数。 原稿对应证据包括：宏观的DIF与微观的χ值均与应变呈指数函数关系；全过程DIF模型：耦合应变率与应变。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第21页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 22
应变依赖的动力增大系数SD-DIF
第2章 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
22 / 80
应变率效应与应变硬化效应耦合：应变率效应（DIF）随塑性应变增加而降低
应变率效应（DIF）与应变呈指数函数关系
SD-DIF模型：耦合应变率与应变
SD-DIF用三个独立参数描述强化幅度及其随应变发展的衰减规律。
Notes: 本页重点说明应变依赖的动力增大系数SD-DIF。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。SD-DIF用三个独立参数描述强化幅度及其随应变发展的衰减规律。 原稿对应证据包括：应变率效应与应变硬化效应耦合：应变率效应（DIF）随塑性应变增加而降低；应变率效应（DIF）与应变呈指数函数关系；SD-DIF模型：耦合应变率与应变。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第22页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 23
SD-DIF精度验证
第2章 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
23 / 80
对于多种材料：Q235钢、Q355钢、Q460钢、S690钢、S960钢
相比传统非耦合模型：C-S、J-C、Z-A，本模型表现出一致的高拟合精度
跨材料对比验证表明，SD-DIF能够兼顾屈服、极限和全过程强化的预测。
Notes: 本页重点说明SD-DIF精度验证。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。跨材料对比验证表明，SD-DIF能够兼顾屈服、极限和全过程强化的预测。 原稿对应证据包括：对于多种材料：Q235钢、Q355钢、Q460钢、S690钢、S960钢；相比传统非耦合模型：C-S、J-C、Z-A，本模型表现出一致的高拟合精度。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第23页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 24
01
绪论
02
Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
03
Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
04
钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
05
钢框架梁柱节点动态响应机理
06
端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
07
结论与展望
24 / 80
Notes: 这一部分保持原稿的研究安排。下面进入3章，结合前面结果，说明本章的研究方法、关键证据与主要结论。
来源与核对：原答辩稿PDF第24页
建议讲述时间：10–15秒

## Slide 25
宏观动力材性试验
第3章 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
25 / 80
6种应力状态：轴对称单轴拉伸(A)、多轴拉伸(B、C)、纯剪切(D)、拉-剪复合(E)、平面应变多轴拉伸(F)
不同几何试样形成六类应力状态，为动态断裂模型提供标定与验证数据。
Notes: 本页重点说明宏观动力材性试验。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。不同几何试样形成六类应力状态，为动态断裂模型提供标定与验证数据。 原稿对应证据包括：6种应力状态：轴对称单轴拉伸(A)、多轴拉伸(B、C)、纯剪切(D)、拉-剪复合(E)、平面应变多轴拉伸(F)。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第25页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 26
动力试验结果
第3章 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
26 / 80
拉伸主导与剪切主导状态下，断裂响应呈现不同的应变率依赖规律。
Notes: 本页重点说明动力试验结果。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。拉伸主导与剪切主导状态下，断裂响应呈现不同的应变率依赖规律。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第26页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 27
宏观断裂特性的应变率与应力状态效应
第3章 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
27 / 80
应变率效应：应变率提高，A, B, C, F：延性增强；
应力状态效应：应力三轴度提高，延性降低；
断裂应变的速率效应受应力状态调节，不能简单采用统一正向强化。
Notes: 本页重点说明宏观断裂特性的应变率与应力状态效应。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。断裂应变的速率效应受应力状态调节，不能简单采用统一正向强化。 原稿对应证据包括：应变率效应：应变率提高，A, B, C, F：延性增强；；应力状态效应：应力三轴度提高，延性降低；。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第27页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 28
微观组织演化的应变率与应力状态效应
第3章 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
28 / 80
应变率提高，位错密度增加，降低延性；晶粒尺寸增加，增强延性；
A、C的滑移面织构组分增加，增强延性；E的相应组分降低，降低延性
应力三轴度提高，从A到C，位错密度降低，晶粒尺寸增大，织构组分降低，延性降低
Lode角参数提高，从E到A，位错密度增加，晶粒尺寸减小，织构组分增加，延性提高
三者协同作用
符合宏观规律
微观组织对应变率和应力状态的响应，为宏观断裂差异提供解释。
Notes: 本页重点说明微观组织演化的应变率与应力状态效应。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。微观组织对应变率和应力状态的响应，为宏观断裂差异提供解释。 原稿对应证据包括：应变率提高，位错密度增加，降低延性；晶粒尺寸增加，增强延性；；A、C的滑移面织构组分增加，增强延性；E的相应组分降低，降低延性；应力三轴度提高，从A到C，位错密度降低，晶粒尺寸增大，织构组分降低，延性降低。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第28页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 29
应变率与应力状态的耦合效应
第3章 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
29 / 80
微观效应指标 (ζ) 等效于宏观的DFFS，且两者的值接近 → 指标ζ的可靠性
应变率效应与应力状态耦合：应力三轴度增加，DFFS值（宏观）和ζ值（微观）增大
Lode角参数增加，DFFS值（宏观）和ζ值（微观）增大
应变率效应的方向与幅度随应力状态变化，需要在模型中显式耦合。
Notes: 本页重点说明应变率与应力状态的耦合效应。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。应变率效应的方向与幅度随应力状态变化，需要在模型中显式耦合。 原稿对应证据包括：微观效应指标 (ζ) 等效于宏观的DFFS，且两者的值接近 → 指标ζ的可靠性；应变率效应与应力状态耦合：应力三轴度增加，DFFS值（宏观）和ζ值（微观）增大；Lode角参数增加，DFFS值（宏观）和ζ值（微观）增大。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第29页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 30
耦合动态断裂模型
第3章 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
30 / 80
应变率与应力状态效应耦合：拉伸主导应力状态下(A/B/C/F)应变率效应为正，剪切主导应力状态下为负
应变率效应（DFFS值，宏观；ζ值，微观）与ln应变率近似线性相关
应变率效应（DFFS值，宏观；和ζ值，微观）随应力三轴度和Lode角参数增加而增大
耦合断裂模型：DFFS项耦合应变率、应力三轴度和Lode角参数
将应力状态相关的DFFS与准静力断裂面结合，构建耦合动态断裂模型。
Notes: 本页重点说明耦合动态断裂模型。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。将应力状态相关的DFFS与准静力断裂面结合，构建耦合动态断裂模型。 原稿对应证据包括：应变率与应力状态效应耦合：拉伸主导应力状态下(A/B/C/F)应变率效应为正，剪切主导应力状态下为负；应变率效应（DFFS值，宏观；ζ值，微观）与ln应变率近似线性相关；应变率效应（DFFS值，宏观；和ζ值，微观）随应力三轴度和Lode角参数增加而增大。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第30页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 31
准静力下描述应力状态效应的断裂模型
第3章 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
31 / 80
LMVGM作为准静力基准，描述应力三轴度与Lode角参数对应变极限的影响。
Notes: 本页重点说明准静力下描述应力状态效应的断裂模型。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。LMVGM作为准静力基准，描述应力三轴度与Lode角参数对应变极限的影响。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第31页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 32
应变率-应力状态耦合的断裂应变动力系数DFFS
第3章 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
32 / 80
耦合动态系数 DFFS
DFFS = 1 + (μR + λξ + η) ln ε̇*
•
R为应力三轴度，ξ为Lode角参数；ε̇*为归一化应
变率。
•
通过应力状态线性组合调节速率敏感程度。
•
能够同时表征拉伸主导的正应变率效应与剪切主导
的负应变率效应。
μ
λ
η
0.021
0.011
−0.014
来源：论文式(3.14)，PDF第124页
三参数DFFS显式引入应力状态，统一描述正、负应变率效应。
Notes: 本页重点说明应变率-应力状态耦合的断裂应变动力系数DFFS。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。三参数DFFS显式引入应力状态，统一描述正、负应变率效应。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第32页；修订数据按论文PDF第124–130页，旧稿参数及误差值已更新。
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 33
应变率-应力状态耦合的断裂应变动力系数DFFS
第3章 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
33 / 80
综合评价
评价指标
耦合DFFS
独立参数数量
3
REavg
5.11%
RMSRE
8.42%
RMSE
8.71%
相对误差、相对均方根误差与均方根误差
分别评价；避免混用不同口径。
来源：论文PDF第125–126页
耦合DFFS采用三个独立常数，在精度与模型复杂度之间取得较好平衡。
Notes: 本页重点说明应变率-应力状态耦合的断裂应变动力系数DFFS。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。耦合DFFS采用三个独立常数，在精度与模型复杂度之间取得较好平衡。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第33页；修订数据按论文PDF第124–130页，旧稿参数及误差值已更新。
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 34
耦合动态断裂模型CD-LMVGM
第3章 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
34 / 80
εf = α exp(−βR + γξ) [1 + (μR + λξ + η) ln ε̇*]
六参数耦合模型
参数
α
β
γ
取值
1.59
0.780
0.004
参数
μ
λ
η
取值
0.021
0.011
−0.014
7.45%
Q355钢预测RMSE
准静力断裂面 × 应变率–应力状态耦合项
CD-LMVGM采用六个独立参数，Q355钢断裂应变预测RMSE为7.45%。
Notes: 本页重点说明耦合动态断裂模型CD-LMVGM。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。CD-LMVGM采用六个独立参数，Q355钢断裂应变预测RMSE为7.45%。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第34页；修订数据按论文PDF第124–130页，旧稿参数及误差值已更新。
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 35
耦合动态断裂模型的精度验证
第3章 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
35 / 80
基于本文与文献数据的多材料对比
6.77%
六种材料平均RMSE
•
以多材料数据检验模型的可迁移
性。
•
同一评价口径比较预测精度与离
散性。
•
新增材料仍应重新标定模型参数
。
来源：论文图3.36，PDF第129页
多材料验证中，CD-LMVGM的平均RMSE为6.77%，体现了模型的适用潜力。
Notes: 本页重点说明耦合动态断裂模型的精度验证。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。多材料验证中，CD-LMVGM的平均RMSE为6.77%，体现了模型的适用潜力。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第35页；修订数据按论文PDF第124–130页，旧稿参数及误差值已更新。
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 36
01
绪论
02
Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
03
Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
04
钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
05
钢框架梁柱节点动态响应机理
06
端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
07
结论与展望
36 / 80
Notes: 这一部分保持原稿的研究安排。下面进入4章，结合前面结果，说明本章的研究方法、关键证据与主要结论。
来源与核对：原答辩稿PDF第36页
建议讲述时间：10–15秒

## Slide 37
试验总体方案
第4章 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
37 / 80
获取节点的全程弯矩-转角动态响应，揭示节点的动态响应机理，分析节点受动载作用相比静载时的性能变化规律
三类典型梁柱节点采用相互对应的静力与动力试验，比较连接构造的影响。
Notes: 本页重点说明试验总体方案。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。三类典型梁柱节点采用相互对应的静力与动力试验，比较连接构造的影响。 原稿对应证据包括：获取节点的全程弯矩-转角动态响应，揭示节点的动态响应机理，分析节点受动载作用相比静载时的性能变化规律。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第37页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 38
试件试件
第4章 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
38 / 80
梁柱节点类型
梁柱连接方式
端板螺栓连接
梁-端板：梁翼缘全熔透坡口焊，梁腹板双面角焊缝
端板-柱翼缘：端板220×580×6mm，配12.9级M27高强螺栓
顶底腹板角钢连接
梁-柱翼缘：热轧等边角钢110×110×7mm，配12.9级M27高强螺栓
栓焊混合连接
梁翼缘-柱翼缘：全熔透坡口对接焊缝
梁腹板-柱翼缘：单侧剪切板150×200×10mm，配12.9级M16高强螺栓
动力下柱顶加固：上半段40厚的Q690钢，其余部分仍使用Q355的钢材，以保证高速冲击下保持弹性
统一梁柱截面和主要几何条件，突出端板连接构造对响应的影响。
Notes: 本页重点说明试件试件。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。统一梁柱截面和主要几何条件，突出端板连接构造对响应的影响。 原稿对应证据包括：梁-端板：梁翼缘全熔透坡口焊，梁腹板双面角焊缝；端板-柱翼缘：端板220×580×6mm，配12.9级M27高强螺栓；梁-柱翼缘：热轧等边角钢110×110×7mm，配12.9级M27高强螺栓。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第38页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 39
试件设计
第4章 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
39 / 80
角钢与栓焊混合节点形成不同传力路径，为比较破坏机制提供基础。
Notes: 本页重点说明试件设计。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。角钢与栓焊混合节点形成不同传力路径，为比较破坏机制提供基础。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第39页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 40
动力试验装置
第4章 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
40 / 80
空气炮冲击装置与防护、限位措施共同保证动力试验的可实施性。
Notes: 本页重点说明动力试验装置。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。空气炮冲击装置与防护、限位措施共同保证动力试验的可实施性。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第40页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 41
静力试验装置
第4章 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
41 / 80
准静力试验提供基准承载力、变形能力与破坏模式。
Notes: 本页重点说明静力试验装置。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。准静力试验提供基准承载力、变形能力与破坏模式。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第41页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 42
测量方案
第4章 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
42 / 80
结合支反力、加速度与运动学测量，分离惯性贡献并重构节点弯矩–转角关系。
Notes: 本页重点说明测量方案。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。结合支反力、加速度与运动学测量，分离惯性贡献并重构节点弯矩–转角关系。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第42页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 43
端板螺栓连接节点—静力试验结果
第4章 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
43 / 80
端板静力试验明确端板塑性发展与螺栓受力的相互作用。
Notes: 本页重点说明端板螺栓连接节点—静力试验结果。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。端板静力试验明确端板塑性发展与螺栓受力的相互作用。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第43页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 44
端板螺栓连接节点—动力试验结果
第4章 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
44 / 80
端板节点动力峰值弯矩较自身静力基准约提高23%，变形能力仍需单独评价。
Notes: 本页重点说明端板螺栓连接节点—动力试验结果。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。端板节点动力峰值弯矩较自身静力基准约提高23%，变形能力仍需单独评价。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第44页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 45
顶底腹板角钢连接节点—静力试验结果
第4章 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
45 / 80
角钢变形与螺栓受力共同控制静力承载与塑性发展过程。
Notes: 本页重点说明顶底腹板角钢连接节点—静力试验结果。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。角钢变形与螺栓受力共同控制静力承载与塑性发展过程。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第45页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 46
顶底腹板角钢连接节点—动力试验结果
第4章 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
46 / 80
角钢节点动力峰值弯矩较自身静力基准约提高18%，响应呈现明显时序特征。
Notes: 本页重点说明顶底腹板角钢连接节点—动力试验结果。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。角钢节点动力峰值弯矩较自身静力基准约提高18%，响应呈现明显时序特征。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第46页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 47
栓焊混合连接节点—静力试验结果
第4章 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
47 / 80
栓焊混合节点的焊缝、梁翼缘和螺栓共同决定其静力破坏路径。
Notes: 本页重点说明栓焊混合连接节点—静力试验结果。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。栓焊混合节点的焊缝、梁翼缘和螺栓共同决定其静力破坏路径。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第47页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 48
栓焊混合连接节点—动力试验结果
第4章 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
48 / 80
栓焊混合节点动力峰值弯矩较自身静力基准约提高16%，局部损伤仍需关注。
Notes: 本页重点说明栓焊混合连接节点—动力试验结果。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。栓焊混合节点动力峰值弯矩较自身静力基准约提高16%，局部损伤仍需关注。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第48页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 49
01
绪论
02
Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
03
Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
04
钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
05
钢框架梁柱节点动态响应机理
06
端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
07
结论与展望
49 / 80
Notes: 这一部分保持原稿的研究安排。下面进入5章，结合前面结果，说明本章的研究方法、关键证据与主要结论。
来源与核对：原答辩稿PDF第49页
建议讲述时间：10–15秒

## Slide 50
有限元模型验证—端板节点
第5章 钢框架梁柱节点动态响应机理
50 / 80
端板节点模型在曲线响应与破坏形态两方面与试验对比，为参数分析建立基础。
Notes: 本页重点说明有限元模型验证—端板节点。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。端板节点模型在曲线响应与破坏形态两方面与试验对比，为参数分析建立基础。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第50页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 51
有限元模型验证—角钢节点
第5章 钢框架梁柱节点动态响应机理
51 / 80
角钢节点的曲线与局部损伤验证，支撑连接构造效应的进一步分析。
Notes: 本页重点说明有限元模型验证—角钢节点。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。角钢节点的曲线与局部损伤验证，支撑连接构造效应的进一步分析。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第51页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 52
有限元模型验证—栓焊节点
第5章 钢框架梁柱节点动态响应机理
52 / 80
栓焊混合节点需同步验证整体响应和焊接区域的局部破坏。
Notes: 本页重点说明有限元模型验证—栓焊节点。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。栓焊混合节点需同步验证整体响应和焊接区域的局部破坏。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第52页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 53
端板螺栓连接节点动态响应机理
第5章 钢框架梁柱节点动态响应机理
53 / 80
部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；冲击初速度：80、120、160、200、240 m/s
随冲击速度提高：柱顶速度峰值和残余速度增大，峰值弯矩和峰值转角先迅速提高后减缓；
节点极限转角、塑性变形和裂纹扩展程度大幅增加；失效由端板弯曲向多排孔边撕裂演化
冲击速度改变响应强度与持续时间，应结合峰值、转角和破坏模式共同判断。
Notes: 本页重点说明端板螺栓连接节点动态响应机理。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。冲击速度改变响应强度与持续时间，应结合峰值、转角和破坏模式共同判断。 原稿对应证据包括：部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；冲击初速度：80、120、160、200、240 m/s；随冲击速度提高：柱顶速度峰值和残余速度增大，峰值弯矩和峰值转角先迅速提高后减缓；；节点极限转角、塑性变形和裂纹扩展程度大幅增加；失效由端板弯曲向多排孔边撕裂演化。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第53页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 54
端板螺栓连接节点动态响应机理
第5章 钢框架梁柱节点动态响应机理
54 / 80
部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；端板厚度：5、6、8、10、16 mm
随端板厚度增加：峰值弯矩提高，峰值转角、极限转角和端板张开量均降低；
失效模式上，孔边开裂受到抑制，端板弯曲受限
端板厚度改变板–栓相对强度，承载提升可能伴随控制破坏机制转变。
Notes: 本页重点说明端板螺栓连接节点动态响应机理。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。端板厚度改变板–栓相对强度，承载提升可能伴随控制破坏机制转变。 原稿对应证据包括：部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；端板厚度：5、6、8、10、16 mm；随端板厚度增加：峰值弯矩提高，峰值转角、极限转角和端板张开量均降低；；失效模式上，孔边开裂受到抑制，端板弯曲受限。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第54页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 55
端板螺栓连接节点动态响应机理
第5章 钢框架梁柱节点动态响应机理
55 / 80
部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；螺栓直径：M16、M20、M24、M27、M30
随螺栓直径增大：峰值弯矩总体提高，转角和端板弯曲变形总体下降；
螺栓拉断受到抑制，薄弱部位由螺栓转移至端板孔边
增大螺栓直径会重分配组件抗力，需与端板塑性发展相匹配。
Notes: 本页重点说明端板螺栓连接节点动态响应机理。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。增大螺栓直径会重分配组件抗力，需与端板塑性发展相匹配。 原稿对应证据包括：部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；螺栓直径：M16、M20、M24、M27、M30；随螺栓直径增大：峰值弯矩总体提高，转角和端板弯曲变形总体下降；；螺栓拉断受到抑制，薄弱部位由螺栓转移至端板孔边。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第55页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 56
端板螺栓连接节点动态响应机理
第5章 钢框架梁柱节点动态响应机理
56 / 80
部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；纵向λ=n/m：0.625、0.733、0.857、1.0、1.167
随λ值增大：峰值弯矩总体提高但增速降低，转角和端板塑性变形整体下降；
节点损伤破坏模式不变
竖向螺栓布置改变力臂与局部弯曲条件，进而影响节点整体动力响应。
Notes: 本页重点说明端板螺栓连接节点动态响应机理。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。竖向螺栓布置改变力臂与局部弯曲条件，进而影响节点整体动力响应。 原稿对应证据包括：部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；纵向λ=n/m：0.625、0.733、0.857、1.0、1.167；随λ值增大：峰值弯矩总体提高但增速降低，转角和端板塑性变形整体下降；。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第56页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 57
端板螺栓连接节点动态响应机理
第5章 钢框架梁柱节点动态响应机理
57 / 80
随边距增大：峰值弯矩先提高后降低，峰值转角基本稳定，极限转角和端板塑性变形先下降后增
加；节点裂纹扩展由螺孔外缘向端板自由边扩展转向螺孔间贯通
横向螺栓间距通过端板局部弯曲和撬力作用影响抗冲击性能。
Notes: 本页重点说明端板螺栓连接节点动态响应机理。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。横向螺栓间距通过端板局部弯曲和撬力作用影响抗冲击性能。 原稿对应证据包括：随边距增大：峰值弯矩先提高后降低，峰值转角基本稳定，极限转角和端板塑性变形先下降后增；加；节点裂纹扩展由螺孔外缘向端板自由边扩展转向螺孔间贯通。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第57页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 58
顶底腹板角钢连接节点动态响应机理
第5章 钢框架梁柱节点动态响应机理
58 / 80
部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；冲击初速度：80、120、160、200、240 m/s
随冲击速度提高：柱顶速度峰值和残余速度增大，峰值弯矩提高但增速减缓，转角持续增大；
失效由角钢局部弯曲向受拉翼缘角钢孔边净截面开裂发展
角钢节点的冲击速度效应需要结合连接变形与螺栓损伤共同分析。
Notes: 本页重点说明顶底腹板角钢连接节点动态响应机理。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。角钢节点的冲击速度效应需要结合连接变形与螺栓损伤共同分析。 原稿对应证据包括：部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；冲击初速度：80、120、160、200、240 m/s；随冲击速度提高：柱顶速度峰值和残余速度增大，峰值弯矩提高但增速减缓，转角持续增大；；失效由角钢局部弯曲向受拉翼缘角钢孔边净截面开裂发展。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第58页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 59
顶底腹板角钢连接节点动态响应机理
第5章 钢框架梁柱节点动态响应机理
59 / 80
部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；角钢厚度：7、8、10、12、14 mm
随角钢厚度增加：峰值弯矩提高，峰值转角先提高后降低，极限转角持续降低；
孔边开裂逐步受到抑制，节点转为整体刚度控制
角钢厚度影响柔性变形与螺栓受力之间的分配关系。
Notes: 本页重点说明顶底腹板角钢连接节点动态响应机理。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。角钢厚度影响柔性变形与螺栓受力之间的分配关系。 原稿对应证据包括：部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；角钢厚度：7、8、10、12、14 mm；随角钢厚度增加：峰值弯矩提高，峰值转角先提高后降低，极限转角持续降低；；孔边开裂逐步受到抑制，节点转为整体刚度控制。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第59页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 60
顶底腹板角钢连接节点动态响应机理
第5章 钢框架梁柱节点动态响应机理
60 / 80
部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；螺栓直径：M16、M20、M24、M27、M30
随螺栓直径增大：峰值弯矩增加，转动能力降低；
螺栓拉断被抑制，薄弱部位转移至角钢，最终由角钢净截面开裂控制
螺栓直径对角钢节点的影响取决于组件之间的强弱关系。
Notes: 本页重点说明顶底腹板角钢连接节点动态响应机理。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。螺栓直径对角钢节点的影响取决于组件之间的强弱关系。 原稿对应证据包括：部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；螺栓直径：M16、M20、M24、M27、M30；随螺栓直径增大：峰值弯矩增加，转动能力降低；；螺栓拉断被抑制，薄弱部位转移至角钢，最终由角钢净截面开裂控制。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第60页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 61
顶底腹板角钢连接节点动态响应机理
第5章 钢框架梁柱节点动态响应机理
61 / 80
随横向边距增大：峰值弯矩、峰值转角和极限转角变化不大；
损伤路径转移：螺孔外缘裂纹向角钢自由边扩展贯通→螺孔间裂纹贯通
角钢端距改变局部变形与传力条件，需同时考察承载和转动能力。
Notes: 本页重点说明顶底腹板角钢连接节点动态响应机理。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。角钢端距改变局部变形与传力条件，需同时考察承载和转动能力。 原稿对应证据包括：随横向边距增大：峰值弯矩、峰值转角和极限转角变化不大；；损伤路径转移：螺孔外缘裂纹向角钢自由边扩展贯通→螺孔间裂纹贯通。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第61页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 62
栓焊混合连接节点动态响应机理
第5章 钢框架梁柱节点动态响应机理
62 / 80
及局部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；冲击初速度：80、120、160、200、240 m/s
随冲击速度提高：柱顶速度峰值和残余速度增大，峰值弯矩提高但增速减缓，转角持续增
大；损伤失效程度逐渐增大
栓焊混合节点在不同速度下表现出整体动力响应与局部破坏的耦合。
Notes: 本页重点说明栓焊混合连接节点动态响应机理。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。栓焊混合节点在不同速度下表现出整体动力响应与局部破坏的耦合。 原稿对应证据包括：及局部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；冲击初速度：80、120、160、200、240 m/s；随冲击速度提高：柱顶速度峰值和残余速度增大，峰值弯矩提高但增速减缓，转角持续增。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第62页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 63
栓焊混合连接节点动态响应机理
第5章 钢框架梁柱节点动态响应机理
63 / 80
律，分析节点的动态响应机理；过焊孔构造：标准、标准-无垫板、FEMA型、扩大型
不设垫板时承载能力最差；FEMA过焊孔与标准过焊孔性能接近，扩大型过
焊孔削弱了有效梁翼缘、性能略差
焊接孔构造改变局部应力集中与裂纹路径，是改善节点损伤分布的重要因素。
Notes: 本页重点说明栓焊混合连接节点动态响应机理。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。焊接孔构造改变局部应力集中与裂纹路径，是改善节点损伤分布的重要因素。 原稿对应证据包括：律，分析节点的动态响应机理；过焊孔构造：标准、标准-无垫板、FEMA型、扩大型；不设垫板时承载能力最差；FEMA过焊孔与标准过焊孔性能接近，扩大型过。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第63页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 64
01
绪论
02
Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
03
Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
04
钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
05
钢框架梁柱节点动态响应机理
06
端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
07
结论与展望
64 / 80
Notes: 这一部分保持原稿的研究安排。下面进入6章，结合前面结果，说明本章的研究方法、关键证据与主要结论。
来源与核对：原答辩稿PDF第64页
建议讲述时间：10–15秒

## Slide 65
节点抗冲击承载力数据库
第6章 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
65 / 80
样本生成与分组划分
输入特征相关性
样本分组
构造数
静力
动力
全部样本
77
77
385
训练构造
62
62
310
独立验证
15
15
75
•
每种构造包含1个静力及5个动力工况。
•
按构造分组，避免同一节点的不同速率工况跨集合
泄漏。
•
相关性分析用于检查变量联系，不等同于因果解释
。
按节点构造分组划分训练集与独立验证集，避免同构造样本造成信息泄漏。
Notes: 本页重点说明节点抗冲击承载力数据库。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。按节点构造分组划分训练集与独立验证集，避免同构造样本造成信息泄漏。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第65页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 66
机器学习预测模型
第6章 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
66 / 80
失效模式分类
分类结果与混淆分析
•
以构造、材料与加载速率为输入，识别动力
控制失效模式。
•
比较分类模型，结合混淆矩阵分析各类样本
的识别情况。
•
分类结果用于调用相应的承载力动力修正公
式。
模式标签 → 分模式DIF → 动力承载力
失效模式分类为后续分模式承载力计算提供依据，混淆矩阵用于识别易混类别。
Notes: 本页重点说明机器学习预测模型。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。失效模式分类为后续分模式承载力计算提供依据，混淆矩阵用于识别易混类别。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第66页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 67
机器学习预测模型
第6章 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
67 / 80
DIFM回归预测
从预测性能到力学解释
0.933
CatBoost测试集R²
•
输入特征包含几何构造、材料强度与加载速
率。
•
非线性回归刻画多变量之间的耦合关系。
•
以SHAP解释作为简化公式选取主导变量的
依据。
CatBoost能够学习构造与加载速率的非线性影响，测试集DIF预测R²为0.933。
Notes: 本页重点说明机器学习预测模型。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。CatBoost能够学习构造与加载速率的非线性影响，测试集DIF预测R²为0.933。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第67页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 68
输入特征SHAP分析
第6章 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
68 / 80
SHAP特征贡献
面向简化模型的变量提取
•
加载速率参数反映动力作用强度
。
•
板–栓相对强度反映组件竞争关系
。
•
两类变量共同解释强化幅度与模
式迁移。
•
特征贡献用于解释模型，不能直
接替代组件力学推导。
SHAP揭示加载速率与板–栓相对强度的重要作用，为简化计算模型选择变量。
Notes: 本页重点说明输入特征SHAP分析。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。SHAP揭示加载速率与板–栓相对强度的重要作用，为简化计算模型选择变量。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第68页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 69
板–栓相对强度与动力失效模式
第6章 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
69 / 80
端板与螺栓：组件抗力竞争
从组件强弱到控制失效模式
β：端板–螺栓相对强度参数
加载速率改变两类组件的等效抗力；相对强弱随之调整
，控制极限状态可能发生迁移。
模式
控制特征
FM1-FF
端板塑性变形主导
FM1-BR
端板与螺栓共同参与
FM2
螺栓断裂参与增强
FM3
本章动力样本不足
模式名称与判别以论文第6章定义为准
组件动力强化程度不同，会改变端板与螺栓的相对强弱关系。
Notes: 本页重点说明板–栓相对强度与动力失效模式。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。组件动力强化程度不同，会改变端板与螺栓的相对强弱关系。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：博士论文第6章；新增于原第68页后，重点参照式(6.28)–(6.35)与图6.15–6.19。
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 70
动力失效模式边界修正
第6章 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
70 / 80
静力边界与动力修正边界
动力修正的物理含义
•
板与栓的动力强化程度不同，模式边界随
加载速率移动。
•
论文以对数速率修正静力4FM边界。
•
两条边界分别标定，修正系数约为0.118
与0.198。
•
边界附近仍存在交叉样本，判据描述主体
趋势。
来源：论文式(6.28)–(6.31)、图6.15
动力边界描述模式迁移的主要趋势，过渡区仍存在少量交叉样本。
Notes: 本页重点说明动力失效模式边界修正。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。动力边界描述模式迁移的主要趋势，过渡区仍存在少量交叉样本。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：博士论文第6章；新增于原第68页后，重点参照式(6.28)–(6.35)与图6.15–6.19。
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 71
分模式动力增大系数简化公式
第6章 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
71 / 80
动力失效模式
DIFM简化表达式
FM1-FF
1 + 0.032 ln θ̇* + 0.017 β ln θ̇*
FM1-BR
1 − 0.032 ln θ̇* + 0.209 β ln θ̇*
FM2
1 − 0.039 ln θ̇* − 0.281 β ln θ̇*
变量定义
θ̇*：归一化转动速率；β：板–栓相对强度参数。具
体归一化与静力抗力取值按论文定义。
使用方式
先识别动力失效模式，再调用相应表达式；准静力极
限下DIFM回归为1。
按控制失效模式选择DIF公式，保留速率项及速率–构造耦合项。
Notes: 本页重点说明分模式动力增大系数简化公式。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。按控制失效模式选择DIF公式，保留速率项及速率–构造耦合项。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：博士论文第6章；新增于原第68页后，重点参照式(6.28)–(6.35)与图6.15–6.19。
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 72
抗冲击承载力实用计算流程
第6章 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
72 / 80
1 构造与材料
端板、螺栓、几何参数
→
2 静力基准
计算Mu,s与板–栓相对强度
→
3 加载速率
确定归一化转动速率
4 模式识别
采用动力修正模式判据
→
5 动力增大系数
选用相应失效模式公式
→
6 动力承载力
Mu,d = DIFM × Mu,s
在适用参数范围内，逐项保持组件抗力、模式编号与归一化速率定义一致。
以静力承载力为基准，通过模式识别与分模式动力修正得到动力峰值弯矩。
Notes: 本页重点说明抗冲击承载力实用计算流程。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。以静力承载力为基准，通过模式识别与分模式动力修正得到动力峰值弯矩。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：博士论文第6章；新增于原第68页后，重点参照式(6.28)–(6.35)与图6.15–6.19。
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 73
独立节点样本验证
第6章 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
73 / 80
动力失效模式识别
完整方法：动力峰值弯矩
93.3%
独立样本模式识别准确率
R² = 0.910
完整流程Mu,d预测
独立验证：15种构造、75个动力样本；独立性基于节点构造分组。
完整方法在独立节点样本上的动力峰值弯矩预测R²为0.910。
Notes: 本页重点说明独立节点样本验证。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。完整方法在独立节点样本上的动力峰值弯矩预测R²为0.910。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：博士论文第6章；新增于原第68页后，重点参照式(6.28)–(6.35)与图6.15–6.19。
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 74
计算方法适用范围与误差来源
第6章 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
74 / 80
适用变量
本章研究范围
端板厚度
5–16 mm
螺栓直径
16–30 mm
螺栓强度
800–1200 MPa
节点转动速率
10–50 rad/s
误差传递与使用边界
•
边界附近的模式误判会改变所调用的DIFM公式
。
•
FM1-BR过渡样本应重点检查板–栓竞争关系。
•
FM3缺少有效动力样本，不能据此声称已验证。
•
独立验证来自有限元构造分组，尚需外部试验验
证。
模式识别误差 → 公式切换 → DIF与承载力偏差
模式边界附近的识别误差，是完整计算流程不确定性的重要来源。
Notes: 本页重点说明计算方法适用范围与误差来源。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。模式边界附近的识别误差，是完整计算流程不确定性的重要来源。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：博士论文第6章；新增于原第68页后，重点参照式(6.28)–(6.35)与图6.15–6.19。
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 75
01
绪论
02
Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)
03
Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM
04
钢框架梁柱节点动力冲击试验研究
05
钢框架梁柱节点动态响应机理
06
端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法
07
结论与展望
75 / 80
Notes: 这一部分保持原稿的研究安排。下面进入7章，结合前面结果，说明本章的研究方法、关键证据与主要结论。
来源与核对：原答辩稿PDF第69页
建议讲述时间：10–15秒

## Slide 76
主要研究成果
第7章 结论与展望
76 / 80
材料动态本构模型
材料耦合动态断裂模型
•
三参数SD-DIF描述动态强化随塑性应变的发展，较C-S
、J-C模型预测精度提高约24%–62%。
•
多钢种屈服、极限及平均DIF预测RMSE分别为5.60%、4.
38%、4.70%。
•
微观上表现为位错增殖、晶粒演化与织构强化的竞争和
协同。
•
拉伸主导与剪切主导状态分别呈正、负应变率效应，断
裂延性受应力状态调节。
•
六参数CD-LMVGM结合LMVGM与耦合DFFS项，Q355钢RMSE
为7.45%。
•
六材料平均RMSE为6.77%，正文方差0.55‰；经典J-C分
别为14.9%、5.18‰。
材料研究将宏观动力响应与微观机制联系起来，为节点动力分析提供本构与断裂输入。
Notes: 本页重点说明主要研究成果。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。材料研究将宏观动力响应与微观机制联系起来，为节点动力分析提供本构与断裂输入。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第70页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 77
主要研究成果
第7章 结论与展望
77 / 80
节点试验
完成端板、角钢及栓焊混合三类节点
的静力与高速冲击试验；以冲击力、
支反力、加速度和位移验证动力平衡
，重构弯矩–转角关系。峰值弯矩相对
各自静力提高约23%、18%、16%。
响应机理
建立并验证三维显式动力模型，采用S
D-DIF和CD-LMVGM。冲击初期材料强
化与局部惯性共同提高瞬时抗力；随
后能量转向塑性耗能、裂纹扩展和残
余运动。
实用计算
构建77组构造、462个样本数据库；
识别板–栓相对强度与转动速率两个关
键变量。基于4FM提出动力模式判据
及分模式DIF公式；独立模式准确率9
3.3%，Mu,d预测R²为0.910。
节点试验、机理分析与分模式计算共同形成由材料到连接承载力的研究链条。
Notes: 本页重点说明主要研究成果。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。节点试验、机理分析与分模式计算共同形成由材料到连接承载力的研究链条。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第71页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 78
研究不足
第7章 结论与展望
78 / 80
材料与组件
模型主要基于Q355钢母材，高强螺栓、
焊缝、热影响区及其他强度等级材料仍
需更充分研究。
试验工况与边界
冲击质量、速度、边界与子结构形式覆
盖有限；柱轴力、楼板组合效应、空间
约束和多种冲击输入尚需补充。
数据库与适用范围
现有范围为端板5–16mm、螺栓M16–M30
、强度800–1200MPa、转动速率10–50r
ad/s；母材强度、端板尺寸及节点尺度
变化仍需验证。
多类节点与整体体系
计算方法主要针对端板节点，尚未覆盖
角钢、栓焊混合节点及整体钢框架抗冲
击评价。
研究结论受材料、连接类型与加载范围约束，边界样本与复杂工况仍需补充。
Notes: 本页重点说明研究不足。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。研究结论受材料、连接类型与加载范围约束，边界样本与复杂工况仍需补充。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第72页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 79
展望
第7章 结论与展望
79 / 80
材料与组件
开展螺栓、焊缝、热影响区及不同强度
等级钢材的宽应变率试验，建立关键组
件动态本构与断裂模型。
试验工况与边界
拓展冲击质量、速度、位置、柱轴力、
楼板和空间约束条件，明确冲击速度、
节点转动速率与局部应变率之间的关联
。
数据库与适用范围
增加构造、材料、尺度与速率样本，修
正模式边界与DIF公式，并补充外部试验
验证，提高方法的泛化能力。
多类节点与整体体系
将端板节点框架拓展到角钢与栓焊混合
连接，建立多类节点及整体框架抗冲击
设计方法，服务性能化设计。
后续应扩展试验数据库、复杂荷载路径和构件尺度验证，完善工程适用边界。
Notes: 本页重点说明展望。请先看图中的试验对象、比较工况与坐标定义，再结合曲线变化或局部破坏位置判断结果。后续应扩展试验数据库、复杂荷载路径和构件尺度验证，完善工程适用边界。讲述时突出主要比较结果，区分本页观察与后续模型推论。
来源与核对：原答辩稿PDF第73页
建议讲述时间：25–40秒

## Slide 80
感谢各位专家的宝贵时间
恳请批评指正！
Notes: 以上是我的博士学位论文答辩汇报。感谢各位专家的宝贵时间，恳请批评指正。
来源与核对：原答辩稿PDF第74页
建议讲述时间：25–40秒